线性硅光电池参数

型号及命名的含义

PN XX X X

│   │  │ │

│   │  │ │    窗口形式：K光学玻璃 Q石英玻璃 L透镜 E 环氧树脂 V视觉函数滤色片

│   │  │       封装形式：C陶瓷座 M金属封装 S树脂封装

│   │           光敏面积尺寸

│                PN低速光电池   PIN高速光电池

参数符号说明

size光敏面积   λ波长响应范围  λp峰值波长 Voc开路电压

Isc短路电流   ID暗电流  Rsh旁路电阻 Cj结电容  tr响应时间

| 项目 测试条件 | 外形 | 光学参数 | 电参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | size | λ | λp | Voc | Isc | ID | Rsh | Cj | tr |
|  | mm*mm | nm | nm | mV | μA | A | Ω | PF | μs |
| 型号 |  |  |  | A光源E=100LX 最小值 | E=0 VR=-1V 最大值 | E=0 VR=-1V 最小值 | E=0 VR=0 | E=1000LX RL=100Ω |
| PN13CE | 1.3*1.3 | 360-1100 | 800 | 360 | 1.5 | 10*10 | 10 | 200 | 0.5 |
| PN13CV | 1.3*1.3 | 400-730 | 550 | 300 | 0.13 | 10*10 | 10 | 200 | 0.5 |
| PIN12CR | 1*2 | 400-1100 | 900 | 360 | 2 | 5*10 | 2*10 | 6 | 10*10 |
| PN23CE | 2.4*2.8 | 320-1100 | 800 | 360 | 4 | 10*10 | 10 | 700 | 1 |
| PN23CV | 2.4*2.8 | 400-730 | 550 | 300 | 0.45 | 10*10 | 10 | 700 | 1 |
| PIN33MK | 2.7*2.7 | 400-1100 | 900 | 360 | 6 | 10*10 | 10 | 25 | 50*10 |
| PN44MK | 3.7*3.7 | 360-1100 | 800 | 360 | 8 | 5*10 | 2*10 | 4000 | 10 |
| PN35CE | 3*5 | 360-1100 | 800 | 360 | 8 | 5*10 | 2*10 | 4000 | 10 |
| PN66CE | 5.7*5.7 | 320-1100 | 800 | 330 | 18 | 5*10 | 2*10 | 4300 | 11 |
| PN66MQ | 5.7*5.7 | 250-1100 | 760 | 300 | 16 | 5*10 | 2*10 | 4300 | 11 |
| PIN66MK | 5.7*5.7 | 400-900 | 900 | 300 | 20 | 5*10 | 2*10 | 200 | 0.5 |
| PN77MK | 7*7 | 360-1100 | 800 | 330 | 30 | 10 | 10 | 10000 | 25 |
| PN710CE | 7*10 | 320-1100 | 760 | 330 | 40 | 10 | 10 | 10000 | 25 |
| PN1010CE | 9.9*9.9 | 320-1100 | 800 | 330 | 55 | 10 | 10 | 13000 | 30 |
| PN1010MQ | 9.9*9.9 | 250-1100 | 760 | 300 | 50 | 10 | 10 | 13000 | 30 |